ОАО «             »

АКТ

Заварки образцов для аттестации сварщиков

от « ___ » __________ 201  г.

на основании приказа № ____ от ____________.

Настоящим удостоверяем, что в период с ____ по ___ в производственных условиях ОАО «  » в присутствии комиссии по аттестации сварщиков произведена заварка образцов для аттестации сварщиков ОАО «       ». Образцы заварены и заклеймены согласно таблице 1.

Таблица 1

| Ф.И.О сварщика/ «клеймо» | Способ сварки | Типоразмер образца, мм | Марка стали | № сертификата качества на материал | Кол-во образцов/ положение в пространстве | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванов И.И/ «С1» | 135 | тр. Ø57,0х3,5 | Сталь 20 | 234958 | 2/ H-L045 |  |
|  |  | пласт. S=12,0 | 09Г2С | 448В | 1/PF; 1/PC |  |
|  | 111 | тр. Ø34,0х3,0 | 12Х18Н10Т | 97268 | 3/H-L045 |  |
|  | 141 | пласт. S=8,0 | АМг3М | 34-7C | 1/PН | В том числе для аттестации технологии сварки по договору №__ от _______ (WPS№__, №__) |
|  |  | пласт. S=8 + тр. Ø78,0х8,0 | АМг3М + Д16Т | 22546547/3.44, 34597 | 1/PН |  |
| Петров П.П/ «С2» | 135 | тр. Ø57,0х3,5 | Сталь 20 | 234958 | 2/ H-L045 |  |
|  |  | пласт. S=12,0 | 09Г2С | 448В | 1/PF; 1/PC |  |
|  | 111 | тр. Ø34,0х3,0 | 12Х18Н10Т | 97268 | 3/H-L045 |  |
|  | 141 | пласт. S=8,0 | АМг3М | 34-7C | 1/PН | В том числе для аттестации технологии сварки по договору №__ от ______ (WPS№__, №__) |
|  |  | пласт. S=8 + тр. Ø78,0х8,0 | АМг3М + Д16Т | 22546547/3.44, 34597 | 1/PН |  |
| Сидоров С.С/ «С3» | 135 | тр. Ø57,0х3,5 | Сталь 20 | 234958 | 2/ H-L045 |  |
|  |  | пласт. S=12,0 | 09Г2С | 448В | 1/PF; 1/PC |  |
|  | 111 | тр. Ø34,0х3,0 | 12Х18Н10Т | 97268 | 3/H-L045 |  |

Заварка осуществлялась на сварочном оборудовании:

111 – аппарат ______________________ инв. № _______;

135 – аппарат ______________________ инв. № _______;

141 – аппарат ______________________ инв. № _______;

Сварочной проволокой/электродами:

111 – электроды __________ Ø __ мм, серт. качества _______;

135 – проволока __________ Ø __ мм, серт. качества _______;

141 – пруток _________ Ø __ мм, серт. качества _______;

В защитных газах:

______________________, паспорт качества №___________ ;

______________________, паспорт качества №___________ ;

В результате визуального осмотра и измерения сварных швов внешние дефекты не обнаружены, размеры сварных швов соответствуют: ГОСТ ____________

Члены комиссии:	Сварщики:

___________     _________    _______	__________   ________

(должность)                         (Ф.И.О)                    (подпись)	            (Ф.И.О)	(подпись)

Представитель ЦСиИ ГУВПО БРУ:

___________     _________    _______

(должность)                             (Ф.И.О)                    (подпись)